| Supplementary table 1. Analyses of the leachate chemistry under oxic conditions |
| --- |
| Sample | pH | Eh (mV) | As (μg/L) | Fe (mg/L) | Ca (mg/L) | SO42- (mg/L) | Pb (mg/L) |
| ST5-7 | 2.89 | 603 | 43.5 | 5.885 | 2.78 | 14.7 | 1.81 |
|  | 4.54 | 514 | 3.55 | 0.880 | 2.16 | 14.6 | 0.885 |
|  | 4.73 | 481 | 2.08 | 0.248 | 1.90 | 15.4 | 0.426 |
|  | 6.15 | 483 | 1.83 | 0.012 | 1.51 | 18.3 | 0.022 |
|  | 7.02 | 442 | 3.80 | 0.033 | 0.176 | 22.4 | 0.005 |
|  | 8.05 | 395 | 45.9 | 0.028 | 0.172 | 31.9 | 0.011 |
|  | 12.1 | 215 | 276 | 0.282 | 0.040 | 162 | 0.050 |
| ST5-8 | 3.58 | - | 176 | 6.87 | 10.1 | 45.6 | 0.330 |
|  | 4.37 | - | 54.6 | 2.66 | 5.79 | 43.8 | 0.098 |
|  | 5.42 | - | 27.2 | 0.272 | 1.06 | 49.9 | 0.037 |
|  | 6.61 | - | 32 | 0.046 | 0.016 | 63.2 | 0.016 |
|  | 7.10 | - | 45.7 | 0.039 | 0.035 | 68.2 | 0.053 |
|  | 9.68 | - | 347 | 0.428 | 0.187 | 77.0 | 0.193 |
| ST6-3 | 2.90 | - | 197 | 339 | 1015 | 37.2 | 0.081 |
|  | 3.75 | - | 87.5 | 203 | 790 | 33.2 | 0.029 |
|  | 4.38 | - | 33.4 | 20.1 | 380 | 39.5 | 0.010 |
|  | 7.69 | - | 0.40 | 0.144 | 127 | 28.1 | 0.001 |
|  | 8.24 | - | 2.88 | 0.152 | 17.0 | 22.8 | 0.001 |
|  | 10.1 | - | 119 | 0.713 | 1.82 | 24.8 | 0.044 |
| ST6'-5 | 3.17 | - | 3070 | 1.76 | 36.0 | 76.0 | 0.194 |
|  | 4.07 | - | 1415 | 0.717 | 18.3 | 58.5 | 0.055 |
|  | 4.80 | - | 397 | 0.278 | 12.7 | 77.2 | 0.019 |
|  | 5.00 | - | 323 | 0.144 | 11.1 | 72.2 | 0.012 |
|  | 7.40 | - | 810 | 0.181 | 5.85 | 71.0 | 0.005 |
|  | 10.1 | - | 2595 | 0.125 | 2.14 | 90.0 | 0.016 |
| ST6-13 | 3.29 | 556 | 139 | 14.459 | 2.95 | 75.2 | 1.24 |
|  | 3.99 | 529 | 94.7 | 8.594 | 2.44 | 67.8 | 0.773 |
|  | 4.79 | 492 | 55.1 | 0.491 | 1.31 | 68.4 | 0.465 |
|  | 7.03 | 446 | 4.67 | 0.092 | 0.101 | 84.7 | 0.008 |
|  | 7.45 | 413 | 31.9 | 0.320 | 0.131 | 103 | 0.043 |
|  | 9.36 | 305 | 213 | 0.374 | 0.146 | 209 | 0.274 |
|  | 11.7 | 220 | 625 | 0.457 | 0.059 | 518 | 0.393 |
| ST6-14 | 3.17 | 581 | 283 | 10.169 | 2.87 | 78.2 | 0.587 |
|  | 3.81 | 553 | 131 | 7.213 | 2.43 | 76.0 | 0.489 |
|  | 4.66 | 499 | 30.1 | 0.975 | 1.54 | 73.3 | 0.344 |
|  | 6.76 | 472 | 21.2 | 0.034 | 0.097 | 82.7 | 0.070 |
|  | 7.34 | 422 | 198 | 0.077 | 0.031 | 95.6 | 0.023 |
|  | 9.68 | 303 | 1150 | 0.463 | 0.051 | 154 | 0.061 |
|  | 11.7 | 219 | 2630 | 0.688 | 0.037 | 284 | 0.356 |
| ST6-16 | 3.14 | - | 103 | 24 | 2.45 | 124 | 0.389 |
|  | 3.91 | - | 71.7 | 10.2 | 1.05 | 119 | 0.301 |
|  | 4.38 | - | 27.5 | 1.36 | 1.22 | 124 | 0.144 |
|  | 7.06 | - | 17.9 | 0.0388 | 0.907 | 137 | 0.015 |
|  | 9.32 | - | 476 | 0.192 | 2.20 | 196 | 0.041 |
|  | 11.6 | - | 3480 | 2.07 | 0.148 | 212 | 0.178 |
| ST7-10 | 3.98 | - | 117 | 0.578 | 13.6 | 16.9 | 0.002 |
|  | 5.47 | - | 23.3 | 0.053 | 6.41 | 19.9 | 0.001 |
|  | 7.26 | - | 34.5 | 0.004 | 4.11 | 25.4 | 0.002 |
|  | 7.66 | - | 73.2 | 0.030 | 6.24 | 30.0 | 0.003 |
|  | 8.17 | - | 181 | 0.091 | 9.63 | 35.8 | 0.005 |
|  | 10.4 | - | 700 | 0.105 | 1.75 | 59.0 | 0.004 |

| Supplementary table 2. Analyses of leachate chemistry of mixed samples using ST6-13 and ST6-3 |
| --- |
| Mixing ratio | pH | Eh (mV) | As (μg/L) | Fe (mg/L) | Ca (mg/L) | SO42- (mg/L) | Pb (mg/L) |
| 1 is to 1 | 8.1 | 463 | 4.0525 | 0.0245 | 30.2 | 57.75 | 0.035 |
| 1 is to 2 | 8.2 | 450 | 9.0367 | 0.0437 | 75 | 56.55 | 0.057 |
| 2 is to 1 | 8 | 452 | 5.8283 | 0.0192 | 28.8 | 60.95 | 0.037 |
| 1 is to 3 | 8.2 | 442 | 3.70632 | 0.0937 | 47.4 | 47.4 | 0.037 |
| 3 is to 1 | 7.8 | 452 | 3.003 | 0.0094 | 24.9 | 62.3 | 0.040 |
| 8.5 is to 1.5 | 6.9 | 483 | 2.0865 | 0.0247 | 13.7 | 34.5 | 0.009 |
| 9 is to 1 | 5.2 | 501 | 2.717 | 0.0991 | 17.1 | 48.9 | 0.235 |

| Supplementary table 3. Analyses of the leachate chemistry under anoxic conditions. |
| --- |
| Sample | pH | Eh (mV) | As (μg/L) | Fe (mg/L) | Ca (mg/L) | SO4 (mg/L) | Pb (mg/L) | Alkalinity (meq/L) | CO2 Content (%) |
| H16 | 9.21 | - | 14.8 | 0.101 | 9.44 | 11.7 | - | 0.548 | 0 |
|  | 7.29 | 391 | 3.81 | 0.028 | 33.7 | 15 | - | 3.00 | 1 |
|  | 6.90 | 423 | 3.80 | 0.021 | 55.5 | 12.3 | - | 3.73 | 3 |
|  | 6.10 | 369 | 3.35 | 0.013 | 108 | 12.7 | - | 6.62 | 30 |
| ST5-7 | 4.64 | 485 | 0.286 | 0.924 | 1.82 | 12 | 0.447 | - | 0 |
|  | 4.71 | 454 | 1.56 | 0.370 | 17.6 | 12.8 | 0.067 | - | 1 |
|  | 4.67 | 453 | 7.70 | 0.995 | 1.66 | 11.8 | 0.534 | - | 3 |
| ST5-8 | 4.19 | 504 | 13.0 | 6.20 | 11.7 | 62.6 | 0.433 | - | 0 |
|  | 4.16 | 488 | 11.5 | 5.57 | 10.8 | 63.6 | 0.179 | - | 1 |
|  | 4.16 | 481 | 11.6 | 4.26 | 17.3 | 65.5 | 0.198 | - | 3 |
| ST6-3 | 7.36 | 368 | 4.38 | 0.191 | 15.3 | 27.9 | 0.023 | 0.70 | 0 |
|  | 7.03 | 314 | 2.30 | 0.004 | 32.2 | 27.6 | 0.002 | 1.80 | 1 |
|  | 6.85 | 330 | 0.519 | 0.004 | 49.8 | 28 | 0.015 | 3.81 | 3 |
|  | 6.14 | 335 | 8.70 | 0.246 | 119 | 31 | 0.017 | 7.79 | 30 |
| ST6'-5 | 4.27 | 542 | 358 | 1.93 | 29.5 | 110 | 0.132 | - | 0 |
|  | 4.14 | 504 | 223 | 0.701 | 34.6 | 105 | 0.186 | - | 1 |
|  | 4.20 | 493 | 259 | 0.633 | 40.3 | 106 | 0.089 | - | 3 |
| ST6-13 | 4.10 | 512 | 31.8 | 11.5 | 1.02 | 54.2 | 2.61 | - | 0 |
|  | 4.08 | 482 | 21.7 | 10.5 | 1.58 | 51.6 | 0.943 | - | 1 |
|  | 4.08 | 490 | 27.9 | 10.2 | 1.92 | 49 | 1.43 | - | 3 |
| ST6-14 | 3.96 | 537 | 21.2 | 8.09 | 1.78 | 53 | 1.16 | - | 0 |
|  | 3.97 | 501 | 19.5 | 6.38 | 15.2 | 53.1 | 0.481 | - | 1 |
|  | 3.97 | 494 | 21.6 | 8.50 | 1.71 | 51 | 1.1 | - | 3 |
| ST6-16 | 3.45 | 582 | 12.9 | 25.9 | 0.284 | 121 | 0.374 | - | 0 |
|  | 3.40 | 587 | 12.5 | 25.3 | 0.831 | 124 | 0.382 | - | 1 |
|  | 3.48 | 572 | 12.7 | 24.8 | 0.646 | 132 | 0.475 | - | 3 |
| ST7-10 | 4.97 | 474 | 34.5 | 0.149 | 5.34 | 29.6 | 0.007 | 0.025 | 0 |
|  | 5.04 | 456 | 40.3 | 0.116 | 15.5 | 30.7 | 0.003 | 0.495 | 1 |
|  | 5.02 | 447 | 55.9 | 0.237 | 15.8 | 27.9 | 0.003 | 0.625 | 3 |

| Supplementary table 4. Analyses of the leachate chemistry under reducing conditions. |
| --- |
| Sample | pH | Eh (mV) | Fe (mg/L) | As (µg/L) | Pb (mg/L) | Ca (mg/L) | Total S (mg/L) |
| H16 | 2.75 | 355 | 100 | 260 | - | 762 | - |
|  | 6.36 | -366 | 15.7 | 224 | - | 146 | - |
|  | 6.16 | -353 | 15.5 | 48.1 | - | 155 | - |
|  | 6.71 | -411 | 14.3 | 15.7 | - | 117 | - |
|  | 7.46 | -475 | 0.768 | 198 | - | 89.0 | - |
|  | 8.38 | -532 | 0.596 | 250 | - | 29.4 | - |
|  | 12.3 | -557 | 0.255 | 195 | - | 16.2 | - |
| ST6-3 | 6.28 | -357 | 60.6 | 275 | 0.038 | 195 | - |
|  | 6.09 | -349 | 61.3 | 321 | 0.044 | 209 | - |
|  | 6.72 | -412 | 47.5 | 245 | 0.052 | 120 | - |
|  | 7.46 | -478 | 8.86 | 311 | 0.026 | 68.3 | - |
|  | 7.82 | -495 | 1.66 | 340 | 0.029 | 82.1 | - |
|  | 12.7 | -610 | 0.121 | 454 | 0.028 | 32.6 | - |
| ST6'-5 | 5.24 | -286 | 62.8 | 4290 | 0.044 | 143 | 19150 |
|  | 4.2 | -224 | 57.9 | 3940 | 0.038 | 130 | 19300 |
|  | 6.29 | -372 | 52.0 | 3160 | 0.053 | 127 | 20350 |
|  | 7 | -415 | 14.1 | 4340 | 0.056 | 68.0 | 19000 |
|  | 7.73 | -490 | 5.21 | 4630 | 0.025 | 56.7 | 19800 |
|  | 12.4 | -626 | 0.127 | 5390 | 0.036 | 25.1 | 19900 |
| ST6-13 | 4.07 | 162 | 40.7 | 98.7 | 0.038 | 4.19 | 18750 |
|  | 4.89 | -224 | 39.9 | 27.99 | 0.039 | 4.48 | 19600 |
|  | 6.1 | -337 | 34.5 | 1.26 | 0.040 | 3.06 | 20700 |
|  | 7.01 | -423 | 2.54 | 58.4 | 0.047 | 4.42 | 20200 |
|  | 7.58 | -475 | 1.03 | 60.5 | 0.045 | 3.85 | 22250 |
|  | 12.6 | -649 | 0.17 | 77.3 | 0.035 | 0.852 | 22500 |
| ST6-14 | 3.72 | -166 | 35.2 | 786 | 0.052 | 3.65 | - |
|  | 4.9 | -243 | 33.4 | 423 | 0.031 | 3.40 | - |
|  | 6.22 | -361 | 26.2 | 365 | 0.043 | 3.20 | - |
|  | 6.95 | -419 | 3.71 | 999 | 0.022 | 5.90 | - |
|  | 8.37 | -534 | 0.31 | 1980 | 0.022 | 3.86 | - |
|  | 12.6 | -646 | 0.31 | 2530 | 0.044 | 0.259 | - |